技 术 参 数

Technical Parameter

MODEL : B-4614

| 海关编码 HS CODE | 3506919090 |
| --- | --- |
| 主要用途 MAIN PURPOSE | 用于电子元器件固定，也用于贴合木，纸类制品，纤维品，皮革，金属等 |
| 产品特点 Product Features | 中等硬度，透明有韧性，流动性好，粘合力强，易操作 |
| 产品外观 product appearance | 乳白色胶棒 White Glue Stick |
| 软化点 R&B SOFTENING | 100℃ |
| 推荐使用温度 RECOMMENDED APPLICATION TEMPERATURE | 160-190℃ |
| 布氏粘度 BROOKFIELD VISCOSITY | 180℃---7000mpas |
| 固化时间 CURING TIME | 5-10s |
| 毒性 TOXICITY | 无毒 |
| 耐高温 HIGH TEMPERATURE RESISTANCE | 70-80℃ |
| 包装 PACKING | 25KG/CTN |
| 储存 STORAGE | 存放于阴凉、通风干燥处，可储存12个月 |
| 修订日期 DATE OF LAST REVISION | 2025-6-5 |
| 注意事项： - 使用时请勿与其他粘合剂混合熔融，防止不同组分造成的性能减损。 - 建议遵循“先进先用、循环使用”原则及“多次少加”加胶原则，以防止过度加热造成的胶体老化。 - 进行加胶作业、涂布操作时，请穿戴防护用品，以防烫伤。 - 每次加胶完毕，请盖好胶箱盖，防止杂物进入造成涂布不畅，影响胶的性能。 |  |
| 免责声明： 我司严格按照产品相关标准生产，基于应用场景、运输、储存、工艺等多环节的变动因素，我们无法直接或间接担保涉及用胶成品的各项性能。请使用者一定要在进行全面、科学的测试达标之后，并且在稳定的基材、用胶工艺的前提下方可规模化使用该产品。使用前请确保产品包装完好，干燥，且在质量保证周期内。如有产品方面的任何问题，请及时与我司联系。 |  |