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技 术 参 数
TECHNICAL PARAMETER
MODEL : L-2212
	海关编码
HS CODE
	3506919090

	主要用途
MAIN PURPOSE
	PVC，亚克力，ABS,三聚氰胺等封边条、与中纤板、刨花板、夹板、大芯板之间的粘合

	产品特点
PRODUCT FEATURES
	无色、无异味、不易碳化、具有良好的粘结强度且涂胶薄而且均匀超省胶

	产品外观
PRODUCT APPEARANCE
	白色半透明胶粒
White translucent adhesive particles

	软化点
R&B SOFTENING
	100-105℃

	推荐使用温度
RECOMMENDED APPLICATION TEMPERATURE
	160-190℃

	布氏粘度
BROOKFIELD VISCOSITY
	200℃--------60000-75000MPA.S 

	开放时间
OPENING TIME
	[bookmark: _GoBack]15-20s

	固化时间
CURING TIME
	3-5分钟

	密度
DENSITY
	约0.99g/cm3

	主要成分
 MAIN COMPONENTS
	EVA树脂、增粘树脂、蜡、抗氧剂等

	包装
PACKING
	25KG/BAG

	储存
STORAGE
	存放于阴凉、通风干燥处，可储存12个月

	修订日期
DATE OF LAST REVISION
	2025-2-16

	注意事项：
1、 使用时请勿与其他粘合剂混合熔融，防止不同组分造成的性能减损。
2、 建议遵循“先进先用、循环使用”原则及“多次少加”加胶原则，以防止过度加热造成的胶体老化。
3、 进行加胶作业、涂布操作时，请穿戴防护用品，以防烫伤。
4、 每次加胶完毕，请盖好胶箱盖，防止杂物进入造成涂布不畅，影响胶的性能。

	免责声明：
我司严格按照产品相关标准生产，基于应用场景、运输、储存、工艺等多环节的变动因素，我们无法直接或间接担保涉及用胶成品的各项性能。请使用者一定要在进行全面、科学的测试达标之后，并且在稳定的基材、用胶工艺的前提下方可规模化使用该产品。使用前请确保产品包装完好，干燥，且在质量保证周期内。如有产品方面的任何问题，请及时与我司联系。
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