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技 术 参 数
TECHNICAL PARAMETER
MODEL : L-2406
	海关编码
HS CODE
	3506919090

	主要用途
MAIN PURPOSE
	各种157g以下的普通铜版纸和180g以下的胶版纸粘接

	产品特点
PRODUCT FEATURES
	-合适的开放时间和固化时间，满足各种生产线的工艺需求； 
-较高的粘接强度，与纸张形成牢固的粘接； 
-颜色浅、气味低、耐老化效果好； 
-较好的耐高、低温性能。

	产品外观
PRODUCT APPEARANCE
	浅黄色胶粒
Light yellow colloidal particles

	软化点
R&B SOFTENING
	约88℃

	推荐使用温度
RECOMMENDED APPLICATION TEMPERATURE
	140-170℃

	布氏粘度
BROOKFIELD VISCOSITY
	160℃--------约6310CPS
170℃--------约4682CPS 

	开放时间
OPENING TIME
	[bookmark: _GoBack]40s

	固化时间
CURING TIME
	10s

	毒性
TOXICITY
	无毒

	包装
PACKING
	25KG/BAG

	储存
STORAGE
	存放于阴凉、通风干燥处，可储存12个月

	修订日期
DATE OF LAST REVISION
	2025-2-16

	注意事项：
1、 使用时请勿与其他粘合剂混合熔融，防止不同组分造成的性能减损。
2、 建议遵循“先进先用、循环使用”原则及“多次少加”加胶原则，以防止过度加热造成的胶体老化。
3、 进行加胶作业、涂布操作时，请穿戴防护用品，以防烫伤。
4、 每次加胶完毕，请盖好胶箱盖，防止杂物进入造成涂布不畅，影响胶的性能。

	免责声明：
我司严格按照产品相关标准生产，基于应用场景、运输、储存、工艺等多环节的变动因素，我们无法直接或间接担保涉及用胶成品的各项性能。请使用者一定要在进行全面、科学的测试达标之后，并且在稳定的基材、用胶工艺的前提下方可规模化使用该产品。使用前请确保产品包装完好，干燥，且在质量保证周期内。如有产品方面的任何问题，请及时与我司联系。
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